|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Jame Moriarty\Downloads\LOGO+VS_Chuan (2).png  **VS. ATF DIII *DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI*** | **VIETNAM - SINGAPOREINTERNATIONAL PETROLIUM COMPANY LIMITID**  ***Address: Cau Giay , Ha Noi***  ***Tel: 043.7921014 Fax :043.7921013*** |

*Automatic Transmission Fluids*

**VS ATF DIII**

*DẦU TRỢ LỰC TAY LÁI*

**MÔ TẢ**

**VS ATF DIII** là dầu truyền động tự động chất lượng cao được sử dụng cho các hộp số tự động hiện đại. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và phụ gia chọn lọc nhằm nâng cao độ ổn định oxy hoá, chống ma sát, chống mài mòn, tăng các đặc tính ở nhiệt độ thấp và giữ lỏng ở nhiệt độ thấp. Dầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của GM DEXTRON III, Ford MERCON, Allison C-4, Caterpillar TO-2…

**ĐẶC TÍNH**

* Làm giảm ma sát tốt.
* Khả năng chịu trượt cao.
* Tính năng ở nhiệt độ thấp rất tốt.
* Độ ổn định oxy hoá và nhiệt tốt.
* Khả năng chống tạo bọt vượt trội.

**ỨNG DỤNG**

**VS ATF DIII** được đề nghị dùng cho xe chở khách hiện đại và các xe tải nhẹ có yêu cầu kỹ thuật DEXRON III. Nó có thể dùng như chất lỏng thuỷ lực trong một số hệ thống tự động và các loại bơm Vickers.

### TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CẤP SAE** |  | **DIII** |
| Độ nhớt động học @ 100oC | ASTM D445 | 6.0 – 8.0 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | Min 99 |
| Hàm lượng kim loại Ca | ASTM D4628 | 0.0061 – 0.0083 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) | ASTM D92 | Min 170 |
| Cảm quan | Visual | Đỏ |

1. **BAO BÌ**
2. Bao bì 200 lít, 1 lít, theo yêu cầu.
3. **ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN**
4. Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC.
5. **AN TOÀN**
6. Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.
7. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.
8. *Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.*